## Slide 1: パルス加熱・急冷を用いた 半導体スズと超伝導スズの不揮発変換 賀川研究室 平松信義
Notes: パルス加熱・急冷を用いた半導体スズと超伝導スズの不揮発変換に関して、
賀川研究室の平松が発表します。

## Slide 2: 発表のアウトライン
・本研究の背景と目的
・本研究の成果
①Sn-Ge合金試料の作成
②電流パルスを用いた半導体→超伝導体変換
③半導体と超伝導体(金属)の共存状態の制御
・まとめ
Notes: 本研究のアウトラインです。
まず本研究の背景と目的に関して説明します。
次に本研究で得られた３つの成果を紹介します。
最後にまとめます。

## Slide 3: 研究の背景: 準安定状態の制御と応用
熱処理の基礎 (キーエンスHP keyence.co.jp)
鉄鋼の焼き入れ(急冷による硬化)
チョコレートの
テンパリング
強化ガラス
(表面の急冷)
相変化メモリ
相変化メモリとはなにか(東北大学 須藤研究室HP material.tohoku.ac.jp)
チョコレートをおいしくする物理 (KEK公式HP kek.jp)
ココアバターの結晶構造
準安定状態は熱や外場のゆらぎに関して安定だが、エネルギーが最小値をとらない
急冷による超伝導制御
温度 (K)
3
3.5
4
2.5
ρ/ρ(4K)
0
0.5
1
1.5
●急冷 (>107K/s)
●徐冷 (10-2 K/s)
H. Oike, et al., Sci. Adv. 4, 10 (2018).
IrTe2
(遷移金属ダイカルゴゲナイド)
DVD-RAM
Notes: ①本研究では準安定な超伝導状態を制御しました。その背景には様々な分野で古くから用いられてきた、物質の準安定状態の制御と応用があります。
②準安定状態は熱や外場のゆらぎに関して安定ですが、自由エネルギーは最小値を取りません。
③有名な例は鉄鋼の焼き入れです。わずかに炭素を含んだ鉄である、鋼を900℃程度まで加熱したあとゆっくりと冷やすと比較的柔らかくなりますが、急激に冷やすと硬くなります。鋼を加熱してから急激に冷やすことを焼き入れといい、建物の構造材料や自動車部品など、幅広く応用されてきました。そのほかにもチョコレートのテンパリング、強化ガラス、相変化メモリなども物質の準安定状態を制御し応用したものです。
⑥近年、このような準安定状態を超伝導の制御に応用できることが示されました。こちらのIrTe2という物質はゆっくりと冷やしても超伝導を示しません。しかし十分に速く冷却すると、超伝導を示します。

## Slide 4: 電流パルスを用いた準安定な超伝導の制御
本研究: 準安定な超伝導スズをパルス加熱・急冷を用いて制御する
超伝導への新しい
アプローチ
温度
IrTe2
金属
ありふれた物質
新しい超伝導制御技術
  アニール
電荷秩序
(金属)
  徐冷
  パルス加熱・
超伝導
  急冷(>107K/s)
電流パルスを用いた
可逆変換が可能
H. Oike, et al., Sci. Adv. 4, 10 (2018).
50
100
150
0
時間 (s)
2
1
0
抵抗率 (μΩ cm)
IrTe2の問題
①もともとの抵抗率が小さい
スズは準安定な超伝導状態を持つ
半導体の大きな抵抗率
②希少元素
新奇な超伝導エレクトロニクス制御技術の開拓につながる
Notes: ①この効果を模式的に表しました。IrTe2は比較的高い温度で金属ですが、ゆっくりと冷やすと電荷秩序状態になります。一方、急激に冷やすと電荷秩序状態が阻害され超伝導を示します。これは急激に冷やすこと超伝導を発現できることを意味しており、超伝導への新しいアプローチです。
②さらに、これらを電流を用いて変換できることも示されました。低温で熱浴と接触させた試料に電流を流して、ジュール発熱で加熱します。このとき試料は電荷秩序状態から高温の金属になります。そしてその後パルスを突然切ることで、急冷でき、超伝導になります。
③逆変換も可能です。低温でもっとも安定なのは電荷秩序状態であるため、ある温度以上まで温めてあげると、物質は準安定な超伝導からもっとも安定な電荷秩序状態に落ち込みます。この逆変換は比較的長くて弱い電流パルスを試料に流すことで達成できます。
④すなわち電流パルスを用いて、超伝導と超伝導ではない状態の可逆的な制御が可能であり、これは新しい制御技術です。
⑤しかしこの先行研究には用いた物質、IrTe2には特有の問題があります。まず、IrTe2は急冷により超伝導が現れますが、ゆっくりと冷やしても金属的であり、抵抗差が小さいという問題です。またIrとTeはともに希少元素です。このふたつは、超伝導制御技術の応用を考えるときの課題です。
⑥他の物質で置き換えることができないでしょうか。私たちはスズに着目しました。この身近な物質スズも準安定な超伝導状態を持ちます。スズは先行研究が抱える問題を解決します。スズはもっとも安定な相が半導体であり、低温で大きな抵抗率を持ちます。またスズは地球上に豊富に存在している物質です。
⑦したがってスズを用いた超伝導制御が示せれば幅広い応用を考えることができます。
⑧そこで本研究では、スズの準安定な超伝導状態をパルス加熱・急冷を用いて制御することを目的としました。
⑨この制御手法を活用すると、微細な超伝導回路を繰り返し書き込んだり、消去することができるので、新しいエレクトロニクス制御技術につながるものと私は考えます。

## Slide 5: スズの金属-半導体転移
周期表(14属)
Si
C
Ge
Pb
Sn
面心立方構造
金属光沢がある
半導体
超伝導を示す
ダイアモンド構造
光沢のない
くすんだ色
金属
13.2℃
温度
電気抵抗
半導体
金属
ゆっくりとした転移
急冷
準安定な金属
(超伝導体)
  温度制御
温度
スズ
金属
半導体
  徐冷
  パルス加熱・
準安定な金属
(超伝導体)
  急冷
パルス加熱・急冷を用いて
半導体を超伝導スズに変換できる
スズ
Notes: ①スズはどのように準安定な超伝導状態となるのでしょうか? 次にスズの基本的な特性に関して説明します。
②スズは周期表の14族に属しています。こちらに示した14族の元素は大別して、半導体か金属の性質を持ちます。半導体はダイアモンド構造をもち、くすんだ見た目をしています。金属は面心立方構造をもち、金属光沢があります。また金属は低温で超伝導を示します。スズは半導体と金属の境界に位置しており、どちらの顔も持ち、お互いに移り変わることができます。
③この転移に関して説明します。低温で半導体が安定で、高温で金属が安定です。金属をゆっくり冷やすと、半導体に転移します。しかし、この転移はゆっくりとしてるため金属を十分に速く冷やすと、金属は半導体に転移できず、低温でも準安定な金属となります。逆に、低温の半導体を温めると金属に転移します。
④この性質を利用して、先ほどと同じように、半導体を超伝導体に変換できます。まず、半導体を電流パルスで加熱すると半導体は金属に転移します。その後、電流を切って急激に冷やすと、準安定な金属が現れます。この手法が本実験で示そうとした変換法です。
⑤必要なら逆変換も可能です。低温では金属ではなく半導体が安定なので、物質を適切な温度に保つと安定な半導体に落ち込みます。

## Slide 6
本研究の流れ
Step 1
Goal
Step 2
半導体スズ試料の作成
パルス加熱・急冷を用いた半導体スズと
超伝導スズの変換
半導体スズと超伝導体スズの
局所変換
新奇な超伝導エレクトロニクス
制御技術の開拓
Step3
半導体スズ試料の作成
Notes: ①これまで、本研究の背景と目的に関して説明しました。
②本研究の目的は、パルス加熱・急冷を用いて準安定な超伝導スズを制御し、新規な超伝導エレクトロニクス制御技術の開拓につなげることです。
③その目的を達成するために、本研究では3つの小さなステップを設定しました。
④まず、第一にパルス印加に適した半導体スズ試料を作成します。第二に、超伝導スズと半導体スズの間をパルス加熱と急冷を用いて、実際に変換できることかどうか確かめます。この成果を踏まえて第三のステップでは部分的に変換できることを示しました。超伝導スズのパターン構造を作成につながるものです。

## Slide 7: 半導体スズ試料の作成
課題: 金属スズを半導体に転移させるには
  時間がかかる
様々な溶融・冷却条件でSn-Ge合金試料を作成し、
冷凍庫(-20℃程度)に保持して半導体に転移させた
試料作成は理化学研究所吉川氏にご指導いただいた
溶融したままの
金属合金
(光沢がある)
1週間
@-20℃
転移した半導体スズ
(くすんだ灰色)
1ヶ月
@-20℃
金属のまま
転移しない
同一のダイアモンド構造を持つGeを微量添加して
半導体スズを効率的に作成した*
*G. Zeng et al., Effects of element addition on the β→α transformation in tin, Philosophical Magazine Letters, 94, 53 (2014)
Notes: ①半導体スズ試料は、金属スズの試料を半導体に転移させることで作成しました。
②この手法は簡単ですが、転移に時間がかかるという問題があります。
③そこで本研究では、半導体スズと同一のダイアモンド構造をもつゲルマニウムをわずかに添加し、半導体のスズをより安定にするための工夫を行いました。
④このように

## Slide 8: 実験に適した試料作成条件の特定
半導体
→金属
Temperature (K)
試料6
均一さと変換しやすさ(核生成と進行速度、転移温度)から、
試料6がパルス印加実験に適していることが分かった
作成条件
Ge濃度溶融・冷却法を変えて試料を作成し、その特性を評価した
半導体が核生成しやすく、
転移の進行も早い
また室温で安定
均一にできた
Notes: 詳細は省略しますけれども、半導体に相転移するときの核生成と相転移の進行がともに早いのは

## Slide 9
本研究の流れ
Step 1
Step 2
Step3
半導体スズと超伝導体スズの
局所変換
パルス加熱・急冷を用いた半導体スズと
超伝導スズの変換
半導体スズ試料の作成
Goal
新奇な超伝導エレクトロニクス
制御技術の開拓

## Slide 10
超伝導体スズへの変換
電流パルス
四端子接続した半導体スズ試料に、3秒間の電流パルスを印加した
・温度上昇によりパルス中の
抵抗は小さくなる
パルス加熱
パルス加熱・急冷
温度
電気抵抗
13.2℃
Pulse 1
・パルス後の抵抗は元に戻る
試料の模式図
ジュール発熱
電流パルス
熱浴は25K
大きな接触抵抗
Notes: 四端子測定が分かりにくい

## Slide 11
超伝導体スズへの変換
電流パルス
次に、電流値を少し大きくしてパルスを印加した
・パルス2中に相転移した
パルス加熱
急冷
半導体
→金属転移
温度
電気抵抗
13.2℃
パルス加熱
パルス加熱・急冷
Pulse 1
温度
電気抵抗
13.2℃
Pulse 2
・転移後の抵抗は落ち込んだ
パルス加熱・急冷により半導体スズを超伝導体に変換した
(スズ: Tc=3.7K)
Notes: 次に試料をより高い温度に加熱するため

## Slide 12
半導体相の復元

## Slide 13
半導体相の復元
パルス加熱・急冷
(@25K)
3K/min.
抵抗が大きく
上昇した

## Slide 14
半導体相の復元
パルス加熱・急冷
(@25K)
3K/min.
抵抗が大きく
上昇した
温度制御により超伝導スズを半導体スズに戻した
半導体的な
抵抗に戻った

## Slide 15
本研究の流れ
Step 1
Step 2
Step3
半導体スズと超伝導体スズの
局所変換
パルス加熱・急冷を用いた半導体スズと
超伝導スズの変換
半導体スズ試料の作成
Goal
新奇な超伝導エレクトロニクス
制御技術の開拓

## Slide 16
半導体と超伝導の共存状態の生成
電流パルス列を印加して温度勾配を制御した
光学顕微鏡像をとった
構成した顕微光学系
試料の模式図
ジュール
発熱
電流パルス列
熱浴は室温
温度勾配

## Slide 17
転移の可視化
12mΩ
顕微鏡写真
模式図
半導体
金属
銀ペースト
銀ペースト&
カーボンペースト
室温での抵抗
1mΩ
金属
電流パルス列を室温の試料に印加した
半導体→金属転移を顕微鏡で可視化できた
パルス列

## Slide 18
半導体スズと超伝導スズの共存状態の生成
12mΩ
顕微鏡
写真
模式図
半導体
金属
室温での抵抗
7mΩ
半導体
金属
0.6Aのパルス列
半導体
金属
1mΩ
0.8Aのパルス列
半導体と超伝導の共存状態が生成できた

## Slide 19
半導体スズと超伝導スズの共存状態の制御
動画(等倍速)
左側が発熱
電流パルスの強度によって超伝導スズの体積分率を制御できた
電流パルス列
①0.6A
②0.8A
③0.9A
相転移の
進む向き
パルス幅
1秒
インターバル
1秒
1mm

## Slide 20
まとめ
Step 1
Goal
Step 2
半導体スズ試料を作成し、パルス印加実験に適した作成条件を特定した
半導体スズと超伝導体スズの局所的な変換を示した
次の課題
Step3
光パルスを用いて任意のパターンで
超伝導スズを書き込む
パルス加熱・急冷を用いて半導体スズを準安定な超伝導スズに変換し、温度制御によりその逆変換も示した
新奇な超伝導エレクトロニクス
制御技術の開拓
Notes: 共存状態を作ることでパターンが崩れないことを確認しました

## Slide 21
補助資料

## Slide 22
IrTe2の平衡相図
J. J. Yang et al., Charge-Orbital Density Wave and Superconductivity in the Strong Spin-Orbit Coupled IrTe2:Pd, Phys. Rev. Lett. 108, 116402 (2012)

## Slide 23
金属→半導体転移のしやすさ
核生成のレート
半導体相の成長速度
Geを添加すると半導体相の成長速度は
小さくなる**(固溶体硬化による塑性変形の阻害)
徐冷試料は
柔らかい
Geを添加すると
核生成しやすくなる*
Ge0%
Ge1%
*G. Zeng et al., Effects of element addition on the β→α transformation in tin, Philosophical Magazine Letters, 94, 53 (2014)
**A.A. Matvienko, et al.,The influence of relaxation of stresses occurring during the β → α transformation of tin on the kinetics of the transformation, Solid State Ionics 101, 641 (1997)

## Slide 24
金属-半導体転移とGe濃度
 | 金属→半導体転移 | 
 | 核生成 | 相転移の進行
Ge添加 | しやすい😊 | 遅い😂
 | しやすい😊 | 早い😊
急冷で作成
徐冷で作成

## Slide 25
半導体→金属転移のしやすさ
Geを添加すると半導体→金属転移温度は上昇する*
(半導体が安定になる)
作成時に急冷すると半導体が
より安定になる
*F. Vnuk, et al., The effect of pressure on the semiconductor-to-metal transition temperature in tin and in dilute Sn–Ge alloys, Journal of Applied Physics 55, 4171 (1984)

## Slide 26
X線

## Slide 27
X線

## Slide 28
LC共振回路を用いた超伝導量子ビットの読み出し
中村泰信, 超伝導量子ビットを用いた 量子情報処理技術(科学技術・学術審議会 先端研究基盤部会 量子科学技術委員会 試料2 平成28年5月10日)
K. Inomata et al., Large Dispersive Shift of Cavity Resonance Induced by a Superconducting Flux Qubit in the Straddling Regime”, Physical Review B Rapid Communications (2012)

## Slide 29
電気回路
パルス印加時
抵抗測定時

## Slide 30
超伝導スズへの変換

## Slide 31
可逆変換の実証
パルス加熱・急冷
(@25K)
3K/min.
抵抗が大きく
上昇した
半導体的な
抵抗に戻った

## Slide 32
Time (s)
0
2
4
6
Resistance (Ω)
Current (A)
可逆変換の実証

## Slide 33
顕微鏡写真
Resistance (mΩ)
0
10
Current (A)
0
Time (s)
Time (s)
Time (s)
1
模式図
αスズ
βスズ
αスズ
αスズ
βスズ
βスズ
βスズ
βスズ
αスズ
銀ペースト
銀ペースト&
カーボンペースト
#17
#19
#20
共存状態の生成

## Slide 35
Time (s)
Time (s)
Resistance (mΩ)
0
10
Current (A)
0
1
#5
#6
顕微鏡写真
模式図
銀ペースト
銀ペースト&
カーボンペースト
αスズ
βスズ
βスズ
βスズ
αスズ
βスズ
βスズ
共存状態の生成2