## Slide 1: スズの金属-半導体転移
周期表(14属)
Si
C
Ge
Pb
Sn
面心立方構造
金属光沢がある
半導体
超伝導を示す
ダイアモンド構造
光沢のない
くすんだ色
金属
13.2℃
温度
電気抵抗
半導体
金属
ゆっくりとした転移
急冷
準安定な金属
(超伝導体)
  温度制御
温度
スズ
金属
半導体
  徐冷
  パルス加熱・
準安定な金属
(超伝導体)
  急冷
パルス加熱・急冷を用いて
半導体を超伝導スズに変換できる
スズ
Notes: ①スズはどのように準安定な超伝導状態となるのでしょうか? 次にスズの基本的な特性に関して説明します。
②スズは周期表の14族に属しています。こちらに示した14族の元素は大別して、半導体か金属の性質を持ちます。半導体はダイアモンド構造をもち、くすんだ見た目をしています。金属は面心立方構造をもち、金属光沢があります。また金属は低温で超伝導を示します。スズは半導体と金属の境界に位置しており、どちらの顔も持ち、お互いに移り変わることができます。
③この転移に関して説明します。低温で半導体が安定で、高温で金属が安定です。金属をゆっくり冷やすと、半導体に転移します。しかし、この転移はゆっくりとしてるため金属を十分に速く冷やすと、金属は半導体に転移できず、低温でも準安定な金属となります。逆に、低温の半導体を温めると金属に転移します。
④この性質を利用して、先ほどと同じように、半導体を超伝導体に変換できます。まず、半導体を電流パルスで加熱すると半導体は金属に転移します。その後、電流を切って急激に冷やすと、準安定な金属が現れます。この手法が本実験で示そうとした変換法です。
⑤必要なら逆変換も可能です。低温では金属ではなく半導体が安定なので、物質を適切な温度に保つと安定な半導体に落ち込みます。

## Slide 2
Si基板上のスズメッキ
(190306)
2θ (degree)
α-Sn(111)
(220)
(311)
β-Sn(200)
(101)
(220)
(211)
Si(100)
Si(100)
β-Sn(101)
β-Sn(200)
α-Sn(111)
α-Sn(111)
Si(100)
Δ(2θ)~1.3°
(歪み~6%)
Δ(2θ)~0.2°
(歪み<0.3%)
・研磨後メッキした試料では、αスズのピークは1カ所(111)、βスズのピークは(200/101)に見えた。
特にαスズでは格子面間隔が6%広がっていた
・研磨せずにメッキした試料では、 αスズのピークが1カ所(111)だけ見えた。
・バルク試料と比較すると、見えるピークの数が減っている。

## Slide 3
Ge基板上のスズメッキ
(190306)
2θ (degree)
β-Sn(200)
(101)
(200)
(211)
α-Sn(200)
(220)
(311)
Ge(111)
(220)
(311)

## Slide 4
参考: 金属バルクスズ
(181122)

## Slide 5
参考: 半導体バルクスズ +炭酸カルシウム粘土 (181122)