## Slide 1: 現状の報告
Si基板上のSnメッキ試料の評価(乳酸処理):
・抵抗測定の結果
α-β転移
バンドギャップ
・転移後に増大する接触抵抗の問題
・磁化率測定/XRDの結果
・光起電力
平松
5/13@東大賀川研

## Slide 2
Chart: 抵抗 (Ohm)
200mV applied | 800.9917 | 2078.8528 | 1040.915 | 2834.5731 | 862.3306 | 816.7601 | 598.0924 | 491.6665 | 365.4343 | -486.3441 | -384.8656 | -790.4747
400mV applied | 304.8576 | 132.5257 | 45.2176 | -328.1889 | -453.6782 | -303.6366 | -540.9213 | 148.8168 | 85.1931 | 135.3983 | 65.3923 | 103.4551 | -437.291 | -449.6717 | 137.5159 | -445.7408 | -341.8968 | -572.3475 | 4.1059 | 370.2415 | 67.612 | 110.965 | 76.5274
Chart: 温度(K)
| 313.64499999999998 | 313.09500000000003 | 312.57 | 312.07 | 311.58999999999997 | 311.14999999999998 | 311.03500000000003 | 312.01499999999999 | 314.34500000000003 | 317.40499999999997 | 319.91500000000002 | 321.72000000000003 | 323.11500000000001 | 324.43 | 325.81 | 327.33999999999997 | 328.96499999999997 | 330.625 | 332.27499999999998 | 333.88499999999999 | 335.48 | 337.10500000000002 | 338.76499999999999 | 340.34 | 341.9 | 343.46499999999997 | 345.05 | 346.65499999999997 | 348.26499999999999 | 349.86500000000001 | 351.46499999999997 | 353.05 | 354.54 | 355.97500000000002 | 357.34 | 358.65 | 359.91 | 361.14499999999998 | 362.44499999999999 | 363.69
200mV applied | 16006.7919 | 16324.6656 | 16636.8181 | 16820.944 | 16697.5452 | 17130.7987 | 17153.4114 | 16341.0267 | 14856.5704 | 13380.9164 | 12494.6333 | 11519.4337 | 10140.3807 | 9568.3276 | 8662.2928 | 7625.2893 | 7061.5546 | 5997.5317 | 5224.6472 | 4412.1561 | 3669.9555 | 2965.665 | 2344.6388 | 1656.7869 | 1154.5103 | -678.5875 | -965.0766 | 413.2685 | 344.6689 | 137.4261 | 93.6862 | 193.0427 | 30.8054 | 47.4871 | -967.8388 | -982.1275 | 984.225 | 84.9425 | -212.1796 | -152.3564
2V applied | 74.4858 | 73.7221 | 69.4377 | 55.6797 | 59.1976 | 57.1986 | 56.1295 | 53.1304 | 58.8225 | 52.9124 | 52.5465 | 58.4353 | 57.5967 | 51.8446 | 47.8714 | 42.8594 | 43.743 | 50.4226 | 52.1443 | 44.998 | 47.7401 | 49.4121 | 47.3375 | 46.8754 | 49.5707 | 48.0666 | 53.3968 | 53.4054 | 51.1112 | 47.3578 | 51.1833 | 54.3486 | 52.2214 | 49.6505 | 56.7869 | 52.2083 | 52.266 | 44.8933 | 47.3953 | 53.1898 | 41.8875 | 47.0031 | 50.2602 | 56.5307 | 49.3212 | 51.3571 | 48.6637 | 48.4258 | 53.3359 | 53.2001
●2回目の加熱・冷却
(190419)
●1回目の加熱・冷却
(190418)
10
102
103
104
105
10
102
103
104
105
スズメッキ試料の
α→β転移(β→α転移?)
340K-350Kで抵抗は大きく落ち込み、室温付近の抵抗は加熱前後で1/100以下になった (α→β転移)
1回目の加熱・冷却後
室温に保持すると、
室温付近の抵抗は
再び増加した
(β→α転移?)
再び340K-350Kで抵抗が大きく落ち込んだ
(α→β転移)
スズメッキされたSi基板

## Slide 3
加熱前後の4端子抵抗と接触抵抗(室温)
・α-β転移により4端子抵抗は大きく変化した
・転移に伴って接触抵抗は大きくなっていった
 | 加熱前 | 加熱後(1回目) | 室温保持後 | 加熱後(2回目)
4端子抵抗 | 250kΩ | ~100Ω | 150kΩ | ~100Ω
接触抵抗 (2端子抵抗) | 500kΩ~1MΩ | 1~4MΩ |  | 5~40MΩ
加熱後の抵抗測定は
難しかった
乳酸に24時間程度浸したあと、カーボンペーストで端子付け

## Slide 4
Chart: 1/T(K)
200mV applied | 800.9917 | 2078.8528 | 1040.915 | 2834.5731 | 862.3306 | 816.7601 | 598.0924 | 491.6665 | 365.4343 | -486.3441 | -384.8656 | -790.4747 | 848.6472 | -950.896 | -7.3722 | -279.489 | -1216.097 | -1199.1251 | 4.7352 | -60.0581 | -1083.0906 | -273.7899 | -1179.5665 | -130.7311 | -27.6448 | -1137.1769 | 12.6818 | -228.0107 | -282.1899 | -101.8097 | 54.8429 | 1188.9208 | -145.1115 | -38.561
400mV applied | 304.8576 | 132.5257 | 45.2176 | -328.1889 | -453.6782 | -303.6366 | -540.9213 | 148.8168 | 85.1931 | 135.3983 | 65.3923 | 103.4551 | -437.291 | -449.6717 | 137.5159 | -445.7408 | -341.8968 | -572.3475 | 4.1059 | 370.2415 | 67.612 | 110.965 | 76.5274
R∝exp(Eg/2kT)
ただしEgはバンドギャップ
アレニウスプロットから求めた
αスズ薄膜のバンドギャップ
Eg = 0.08eV
SnメッキされたSi基板 (190418)
参考: 1%Ge-99%Snバルク試料(190108)
スズメッキ試料のEgはバルクより大きい?
Eg= 0.8eV
参考
Si: Eg=1.11eV,
Sn: Eg=0.08eV

## Slide 5
 | Si基板上の Snメッキ | 1%Ge-99%Sn バルク | Snバルク
α→β転移温度 | 340K ~ 350K | ~355K(1 | ~305K(1
β→α転移温度 かかる時間 | 300K? ~3h | (170~250K?) 24h~3000h | 170K ~ 250K(2 ~24h
バンドギャップ | ~0.8eV (*伝導率の温度依存性から推定) | ~0.08eV | ~0.08eV
 | Si基板上の Snメッキ | 1%Ge-99%Sn バルク | Snバルク
α→β転移温度 | 340K ~ 350K | ~355K(1 | ~305K(1
β→α転移温度 かかる時間 |  | (170~250K?) 24h~3000h | 170K ~ 250K(2 ~24h
バンドギャップ | ~0.8eV (*伝導率の温度依存性から推定) | ~0.08eV | ~0.08eV
(まとめ) 転移温度とバンドギャップの比較
F. Vnuk, A. De Monte, and R. W. Smith, Journal of Applied Physics 55, 4171 (1984).
K. Nogita et al., Philosophical Magazine 93, 3627 (2013).

## Slide 6: 磁化測定の結果(MPMS)
Chart: 
温度(K)
磁化(emu)
磁化の飛びは
見られなかった
印加磁場 H=50Oe
< Hc(2.5K)=168Oe

## Slide 7
Chart: 
| -1.0001800000000001 | -0.90017800000000003 | -0.80014099999999999 | -0.70018800000000003 | -0.60018899999999997 | -0.50016499999999997 | -0.40019399999999999 | -0.30015399999999998 | -0.20014299999999999 | -0.10016 | -1.5899999999999999E-4 | 9.9936999999999998E-2 | 0.19993 | 0.29993999999999998 | 0.39995999999999998 | 0.499948 | 0.59998700000000005 | 0.70000399999999996 | 0.79995499999999997 | 0.89997400000000005 | 0.99999300000000002
C-C dark | -3.5358e-06 | -2.2529e-06 | -1.1024e-06 | -4.4497e-07 | -1.8387e-07 | -8.978e-08 | -5.037e-08 | -3.335e-08 | -2.556e-08 | -1.7246e-08 | 4.6279e-09 | 4.6979e-08 | 1.1454e-07 | 2.1229e-07 | 3.5171e-07 | 5.3757e-07 | 7.6815e-07 | 1.0349e-06 | 1.3034e-06 | 1.6414e-06 | 1.9892e-06
C-C light | -5.7737e-06 | -3.3952e-06 | -1.6052e-06 | -6.117e-07 | -2.192e-07 | -1.0132e-07 | -4.2515e-08 | 2.3672e-07 | 1.0825e-06 | 2.5205e-06 | 4.4874e-06 | 6.9884e-06 | 9.8183e-06 | 1.3195e-05 | 1.7181e-05 | 2.1631e-05 | 2.6978e-05 | 3.2531e-05 | 3.8993e-05 | 4.4409e-05 | 5.1268e-05
Chart: 
| -1.000192 | -0.90018799999999999 | -0.800149 | -0.70019299999999995 | -0.60019199999999995 | -0.500166 | -0.400196 | -0.30015500000000001 | -0.20016 | -0.10016700000000001 | -1.5899999999999999E-4 | 9.9953E-2 | 0.199933 | 0.29993900000000001 | 0.39995700000000001 | 0.49994 | 0.59997699999999998 | 0.69998800000000005 | 0.79995899999999998 | 0.89998 | 0.99999499999999997
Pin dark | -8.6916e-05 | -6.8902e-05 | -5.6781e-05 | -4.6026e-05 | -3.6604e-05 | -2.7693e-05 | -1.9537e-05 | -1.2253e-05 | -6.2205e-06 | -2.0402e-06 | -1.516e-08 | 7.3544e-07 | 1.1255e-06 | 1.4145e-06 | 1.7001e-06 | 2.0172e-06 | 2.4497e-06 | 2.8205e-06 | 3.3072e-06 | 3.8283e-06 | 4.2876e-06
Pin light | -6.1064e-05 | -5.55e-05 | -4.8372e-05 | -4.0955e-05 | -3.328e-05 | -2.5581e-05 | -1.837e-05 | -1.1745e-05 | -6.1797e-06 | -2.103e-06 | 3.2631e-07 | 1.7766e-06 | 2.8949e-06 | 3.8739e-06 | 4.9034e-06 | 5.8966e-06 | 6.9931e-06 | 8.0749e-06 | 9.452e-06 | 1.0777e-05 | 1.2274e-05
電流(A)
電流(A)
電圧(V)
カーボンペースト(⑤-⑥)
プローバ(③-④)
光照射あり
光照射なし
乳酸処理したスズメッキ試料(Si基板の研磨あり)
光起電力
Chart: 
| -1.000192 | -0.90018900000000002 | -0.800149 | -0.70019500000000001 | -0.60019400000000001 | -0.50017 | -0.400198 | -0.300153 | -0.20014699999999999 | -0.10016 | -1.6000000000000001E-4 | 9.9940000000000001E-2 | 0.19993900000000001 | 0.29994199999999999 | 0.39996300000000001 | 0.49994499999999997 | 0.59998200000000002 | 0.69999400000000001 | 0.79996699999999998 | 0.89998699999999998 | 1.000011
Ag-Ag dark | -5.5909e-07 | -5.169e-07 | -4.6564e-07 | -4.0561e-07 | -3.4027e-07 | -2.7129e-07 | -2.0682e-07 | -1.4487e-07 | -8.8892e-08 | -3.6822e-08 | -7.6206e-10 | 2.4914e-08 | 5.3273e-08 | 7.6311e-08 | 1.0136e-07 | 1.296e-07 | 1.885e-07 | 2.6584e-07 | 3.9004e-07 | 5.4708e-07 | 7.563e-07
Ag-Ag light | -5.43e-06 | -6.11e-06 | -5.88e-06 | -5.07e-06 | -4.16e-06 | -3.26e-06 | -2.52e-06 | -1.81e-06 | -1.45e-06 | -1.08e-06 | -6.33e-07 | -2.97e-07 | -6.31e-08 | 5.43e-08 | 2.09e-07 | 4.66e-07 | 8.38e-07 | 1.34e-06 | 2.21e-06 | 3.21e-06 | 4.63e-06
銀ペースト(①-② )
電流(A)
電圧(V)
Chart: 
| -1.000186 | -0.90018200000000004 | -0.80014399999999997 | -0.70018899999999995 | -0.60019 | -0.50016300000000002 | -0.40021800000000002 | -0.30016799999999999 | -0.20014999999999999 | -0.100162 | -1.5699999999999999E-4 | 9.9940000000000001E-2 | 0.199938 | 0.299956 | 0.39996500000000001 | 0.49994699999999997 | 0.59998600000000002 | 0.70000799999999996 | 0.79995899999999998 | 0.89997899999999997 | 1.0000020000000001
Ag-Pin dark | -3.37e-06 | -3.13e-06 | -2.62e-06 | -2.13e-06 | -1.64e-06 | -1.22e-06 | -8.66e-07 | -5.46e-07 | -2.88e-07 | -1.01e-07 | -7.79e-10 | 9.01e-08 | 3.05e-07 | 8.67e-07 | 2.02e-06 | 3.88e-06 | 6.38e-06 | 9.46e-06 | 1.27e-05 | 1.61e-05 | 1.96e-05
Ag-Pin light | -2.08e-05 | -2.21e-05 | -2.18e-05 | -2.03e-05 | -1.79e-05 | -1.51e-05 | -1.21e-05 | -8.94e-06 | -5.97e-06 | -3.35e-06 | -1.35e-06 | -2.32e-07 | 3.52e-07 | 1.15e-06 | 2.52e-06 | 4.54e-06 | 7.27e-06 | 1.04e-05 | 1.39e-05 | 1.76e-05 | 2.15e-05
Chart: 
| -1.000181 | -0.90017899999999995 | -0.80014099999999999 | -0.70018499999999995 | -0.60021100000000005 | -0.50018200000000002 | -0.40021099999999998 | -0.30016199999999998 | -0.20014999999999999 | -0.100163 | -1.6100000000000001E-4 | 9.9941000000000002E-2 | 0.199937 | 0.29994900000000002 | 0.39997300000000002 | 0.499942 | 0.59998300000000004 | 0.69999599999999995 | 0.79996500000000004 | 0.89998299999999998 | 1.000005
C-Pin dark | -1.4e-06 | -1.33e-06 | -1.21e-06 | -1.08e-06 | -9.3e-07 | -7.66e-07 | -5.97e-07 | -4.25e-07 | -2.48e-07 | -9.71e-08 | -3.09e-09 | 5.07e-08 | 1.39e-07 | 3.28e-07 | 6.44e-07 | 1.07e-06 | 1.59e-06 | 2.17e-06 | 2.78e-06 | 3.43e-06 | 4.02e-06
C-Pin light | -3.24e-05 | -3.34e-05 | -3.14e-05 | -2.73e-05 | -2.29e-05 | -1.82e-05 | -1.41e-05 | -1.05e-05 | -7.58e-06 | -5.23e-06 | -3.19e-06 | -1.69e-06 | -5.71e-07 | 2.3e-07 | 7.64e-07 | 1.28e-06 | 1.88e-06 | 2.61e-06 | 3.43e-06 | 4.34e-06 | 5.31e-06
電流(A)
電流(A)
電圧(V)
カーボンペースト/プローバ(④-⑥)
銀ペースト/プローバ(② -④)
プローバー
銀ペースト
カーボンペースト
Cペースト側が
正電位
プローバ側が
正電位
銀ペーストが
正電位
プローバが
正電位
端子の配置の模式図
①
②
③
④
⑤
⑥