## Slide 1
Chart: 温度(K)
1.5K/min.
~1K/min.
加熱後に300Kで
4端子抵抗は小さくなったが、
2端子抵抗は大きくなった。
(電圧端子間: 1.3MΩ→4MΩ,
電流端子間: 500kΩ→800kΩ,
4端子: 250kΩ→100Ω)
見た目は少し白っぽくなった?
Si基板上のメッキ(190418)
バルク
相転移

## Slide 2
Chart: 1/T(K)
200mV applied | 800.9917 | 2078.8528 | 1040.915 | 2834.5731 | 862.3306 | 816.7601 | 598.0924 | 491.6665 | 365.4343 | -486.3441 | -384.8656 | -790.4747 | 848.6472 | -950.896 | -7.3722 | -279.489 | -1216.097 | -1199.1251 | 4.7352 | -60.0581 | -1083.0906 | -273.7899 | -1179.5665 | -130.7311 | -27.6448 | -1137.1769 | 12.6818 | -228.0107 | -282.1899 | -101.8097 | 54.8429 | 1188.9208 | -145.1115 | -38.561
400mV applied | 304.8576 | 132.5257 | 45.2176 | -328.1889 | -453.6782 | -303.6366 | -540.9213 | 148.8168 | 85.1931 | 135.3983 | 65.3923 | 103.4551 | -437.291 | -449.6717 | 137.5159 | -445.7408 | -341.8968 | -572.3475 | 4.1059 | 370.2415 | 67.612 | 110.965 | 76.5274
R∝exp(4630K/T)
転移前のアレニウスプロット
R∝exp(450K/T)
Si基板上のメッキ(190418)
バルク(190108)
Si: Eg/2=1.11/2eV=6440K,
Sn: Eg/2=0.08/2eV=464K

## Slide 3
Chart: Coolng Sample
400mV applied | 75.8969 | 809.8733 | 33.187 | 24.339 | 541.0769 | 669.8584
1V applied | 82.4168 | 449.1733 | 236.6404 | 62.0953 | 159.388 | 34.5647 | 258.0445 | 21.305 | 313.9079 | 198.9354 | 169.7526 | 369.5518 | 118.4242 | 495.539 | 512.4417 | 558.2214 | 124.8883 | 378.8767 | 408.9239 | 460.1942 | 224.0269 | 499.3978 | 368.1641 | 245.0558 | 108.5553 | 299.997 | 544.237 | 315.8159 | 108.9425 | 594.4256 | 126.2179 | 499.2182 | 312.2937 | 550.7607 | 460.3155 | 65.9932 | 450.7659