## Slide 1
Chart: 低温側 5K/min
Chart: 低温側 15K/min
| 299.78115844726602 | 289.06761169433599 | 279.03550720214798 | 269.17585754394503 | 259.16505432128901 | 249.22125244140599 | 239.14340209960901 | 229.05920410156301 | 219.05439758300801 | 209.30084991455101 | 199.25009918212899 | 189.298301696777 | 179.33404541015599 | 169.23504638671901 | 159.2978515625 | 149.29545593261699 | 0 | 129.15584564208999 | 118.773097991943 | 109.370548248291 | 99.576850891113295
cooling (14K/min) | 14.9047 | 13.9169 | 12.9601 | 12.3841 | 16.2504 | 12.8877 | 9.7844 | 8.9086 | 9.8361 | 11.9329 | 16.4703 | 25.6437 | 44.1817 | 87.0726 | 222.107 | 3025.3292 | 344652.3265 | 281266.53 | 240654.112 | -247176.3928 | 242501.1816
heating (15K/min) | 242501.1816 | 316290.1328 | -157755.7894 | 407520.3902 | 320347.4437 | 297061.2536 | 3867.3145 | 571.2022 | 101.9476 | 50.8343 | 28.784 | 18.3909 | 12.9964 | 10.3997 | 8.9098 | 8.6904 | 9.7072 | 10.9484 | 12.3368 | 13.0183 | 13.801 | 14.7714
Chart: 高温側 (5K/min)
cooling (5K/min) | 25.5682 | 25.2833 | 24.9411 | 24.6766 | 24.3581 | 24.0578 | 23.7429 | 23.4425 | 23.1512 | 22.8696 | 22.5486 | 22.2758 | 22.0026 | 21.6451 | 21.4672 | 21.2163 | 20.979 | 20.6731 | 20.4125 | 20.1641 | 19.6044 | 19.3224 | 19.0705 | 18.8169 | 18.2578 | 18.0623 | 17.7888 | 17.5956 | 17.3282 | 17.0751 | 16.8093 | 16.5843 | 16.3616 | 16.1156 | 15.8923 | 15.6665 | 15.4212
Chart: 5K/min
Si基板のスズメッキ試料の
4端子抵抗 (190618)
2端子抵抗(190619)
380Kまで加熱しても
相転移は見られなかった

## Slide 2
Chart: 5K/min
サーミスタ(BaTiO3)の抵抗(180619)
BaTiO3単結晶の誘電率
複素インピーダンスの
周波数依存性
(室温/181228)