## Slide 1
抵抗測定の結果まとめ
１、銀ペーストやカーボンペーストを使用すると二端子抵抗が1 MW以上になり、
PPMSで温度を下げ始めると200K程度で測定可能な抵抗よりも高くなる。
（膜厚が10 nm程度の場合、α-Snは10 kW程度であることが期待される。）
２、2端子抵抗のI-V特性を測ると、非対称になっている領域が多い。
（バルクSnの測定では、非対称なI-V特性は確認されていない。）
３、2端子抵抗の値は電極の素材（カーボン、銀、プローバー）に依存している。
（抵抗の場所依存性を見ている可能性を完全に排除はできていない。）
４、2端子抵抗の値は、テスターをあてる場所に依存している。
（ 10 kW からover range まで。）
５、Si基板を研磨すると、2端子抵抗の値が10 kW程度まで下がる。

## Slide 2
Sn(研磨後メッキ)/Si
Chart: Pin
| -1.00017 | -0.900169 | -0.80013199999999995 | -0.70017600000000002 | -0.60017500000000001 | -0.50014899999999995 | -0.40017999999999998 | -0.30013899999999999 | -0.200128 | -0.100157 | -1.3999999999999999E-4 | 9.9973000000000006E-2 | 0.19996 | 0.29996600000000001 | 0.39998400000000001 | 0.49996699999999999 | 0.60000399999999998 | 0.70001800000000003 | 0.79998999999999998 | 0.90000400000000003 | 1.0000249999999999
Pin | -69966.71 | -56901.35 | -50120.25 | -43999.21 | -37676.11 | -31623.75 | -25199.88 | -19055.16 | -12536.19 | -6247.737 | -25.3598 | 5998.855 | 11644.66 | 17141.38 | 22282.5 | 26795.63 | 31242.48 | 35350.49 | 38917.24 | 42328.21 | 45852.02
Pin | -69966.71 | -56901.35 | -50120.25 | -43999.21 | -37676.11 | -31623.75 | -25199.88 | -19055.16 | -12536.19 | -6247.737 | -25.3598 | 5998.855 | 11644.66 | 17141.38 | 22282.5 | 26795.63 | 31242.48 | 35350.49 | 38917.24 | 42328.21 | 45852.02
Chart: C
| -1.000149 | -0.90015100000000003 | -0.80011200000000005 | -0.70015700000000003 | -0.60016000000000003 | -0.50013399999999997 | -0.400169 | -0.30012499999999998 | -0.20011699999999999 | -0.100134 | -1.2899999999999999E-4 | 9.9973999999999993E-2 | 0.19997100000000001 | 0.29997499999999999 | 0.39999099999999999 | 0.499973 | 0.60001499999999997 | 0.70002200000000003 | 0.79999100000000001 | 0.90001600000000004 | 1.000032
C | -141.2054 | -141.1896 | -132.7935 | -124.4539 | -114.1599 | -103.9745 | -92.5923 | -80.8618 | -66.3016 | -44.7414 | -8.3602 | 33.4883 | 64.6872 | 89.505 | 115.7172 | 147.1171 | 188.6593 | 231.1715 | 278.4953 | 326.1262 | 376.2671
Chart: Pin
| -1.00017 | -0.90016799999999997 | -0.80012899999999998 | -0.70016900000000004 | -0.60017299999999996 | -0.50014499999999995 | -0.40017799999999998 | -0.30013600000000001 | -0.20014100000000001 | -0.100146 | -1.3999999999999999E-4 | 9.9965999999999999E-2 | 0.199965 | 0.299979 | 0.39999600000000002 | 0.49997399999999997 | 0.60000100000000001 | 0.700013 | 0.79998499999999995 | 0.90000100000000005 | 1.000016
Pin | -62500 | -48400 | -41900 | -36200 | -30200 | -24100 | -18300 | -12500 | -7350 | -3140 | -17.2 | 2340 | 4120 | 5950 | 7560 | 9280 | 11000 | 12600 | 14200 | 15500 | 17100
Chart: C
| -1.0001549999999999 | -0.90015100000000003 | -0.80011600000000005 | -0.70016 | -0.60016000000000003 | -0.500135 | -0.40016800000000002 | -0.300126 | -0.20011799999999999 | -0.100132 | -1.3100000000000001E-4 | 9.9970000000000003E-2 | 0.19996700000000001 | 0.29997400000000002 | 0.39999000000000001 | 0.499973 | 0.60000699999999996 | 0.70002299999999995 | 0.79999100000000001 | 0.90001600000000004 | 1.0000309999999999
C | -345.371 | -259.1448 | -231.9691 | -206.0332 | -180.8047 | -155.2679 | -128.5085 | -99.648 | -69.314 | -36.548 | -1.0415 | 23.6408 | 42.3006 | 61.6136 | 73.5282 | 109.0407 | 147.1157 | 206.6097 | 285.737 | 389.7871 | 500.4635
~20 kW
~5 MW
電極:カーボンペースト
I (nA)
~3 MW
~30 kW
電極:プローバー
V (V)
I (nA)
V (V)
I (nA)
V (V)
I (nA)
V (V)
Sn(研磨せずメッキ)/Si
電極の取り方に試料の抵抗が依存しているように見える

## Slide 3
Sn(研磨せずメッキ)/Siは抵抗の場所依存性が顕著
テスターでの2端子測定で、
低抵抗（~ 10 kW）の領域を検出
表面（と定義）
裏面
テスターでの2端子測定によると、
ほとんどの領域が高抵抗（> 1 MW）
筋のようなものに沿って測ると低抵抗になっているような気がする。
Sn(研磨後メッキ)/Siは、テスターで測定した抵抗値が数10 kWから数100 kW程度 の範囲内でばらつく。（色にも若干のムラがある。）