## Slide 1
表面研磨なし(New)
Chart: C
| -1.0001450000000001 | -0.90014700000000003 | -0.80011200000000005 | -0.700152 | -0.60015700000000005 | -0.50012900000000005 | -0.40016600000000002 | -0.30012 | -0.20011499999999999 | -0.100132 | -1.2999999999999999E-4 | 9.9973999999999993E-2 | 0.199966 | 0.29997299999999999 | 0.39998899999999998 | 0.499973 | 0.60000900000000001 | 0.700021 | 0.79998899999999995 | 0.90000999999999998 | 1.000024
C | -16.106 | -15.8457 | -15.4666 | -14.924 | -14.3604 | -13.7454 | -13.0348 | -12.1398 | -10.6061 | -3.596 | 2.0134 | 7.8186 | 9.2715 | 9.6708 | 9.939 | 10.1915 | 10.5448 | 10.6911 | 10.9661 | 11.2691 | 11.5741
Chart: Ag
| -1.0001439999999999 | -0.90014899999999998 | -0.80010899999999996 | -0.70015000000000005 | -0.60015700000000005 | -0.50013099999999999 | -0.40016600000000002 | -0.30012100000000003 | -0.20011499999999999 | -0.10013 | -1.2899999999999999E-4 | 9.9974999999999994E-2 | 0.19996900000000001 | 0.29997499999999999 | 0.39999099999999999 | 0.49997200000000003 | 0.60000500000000001 | 0.70001999999999998 | 0.79998599999999997 | 0.90000899999999995 | 1.0000260000000001
 | -4.82 | -4.75 | -4.54 | -4.45 | -4.22 | -3.8 | -3.53 | -3.19 | -2.65 | -1.68 | -0.41 | 0.729 | 1.77 | 2.9 | 3.74 | 4.26 | 5.07 | 5.35 | 6.51 | 6.29 | 7.17
研磨あり
研磨から1日後(New)
Chart: Pin
| -1.000176 | -0.90017499999999995 | -0.80013500000000004 | -0.70017499999999999 | -0.60018000000000005 | -0.50015200000000004 | -0.40018500000000001 | -0.30013800000000002 | -0.200129 | -0.100161 | -1.4200000000000001E-4 | 9.9974999999999994E-2 | 0.199959 | 0.29996600000000001 | 0.39998299999999998 | 0.499969 | 0.60000799999999999 | 0.70001800000000003 | 0.79999100000000001 | 0.90001200000000003 | 1.00003
Pin | -9106.529 | -8205.463 | -7011.451 | -5979.021 | -4969.452 | -4060.254 | -3202.247 | -2371.988 | -1549.003 | -759.5327 | -2.8738 | 725.9798 | 1446.351 | 2189.063 | 2946.465 | 3740.215 | 4566.696 | 5419.829 | 6360.804 | 7255.334 | 8043.821
 | -18300 | -15700 | -12700 | -10100 | -8160 | -6610 | -5220 | -3960 | -2750 | -1470 | -4.87 | 1970 | 4600 | 7620 | 10600 | 13600 | 16300 | 18900 | 21500 | 23900 | 26300
青色: 1回目
灰色: 2回目
Chart: Pin
| -1.0001679999999999 | -0.900169 | -0.80013400000000001 | -0.70019799999999999 | -0.60020399999999996 | -0.50017599999999995 | -0.40019900000000003 | -0.30015599999999998 | -0.20014100000000001 | -0.10016 | -1.5200000000000001E-4 | 9.9949999999999997E-2 | 0.19994400000000001 | 0.29995899999999998 | 0.39997300000000002 | 0.49996600000000002 | 0.59998399999999996 | 0.69999299999999998 | 0.79996299999999998 | 0.89998599999999995 | 1.0000009999999999
Pin | -17600 | -15300 | -15000 | -9150 | -9710 | -7670 | -5300 | -4400 | -2640 | -1590 | -4.84 | 1600 | 2800 | 5010 | 7430 | 9800 | 12200 | 14100 | 15100 | 16800 | 18500
Chart: Pin
| -1.000165 | -0.90017000000000003 | -0.80015199999999997 | -0.70019200000000004 | -0.60019400000000001 | -0.50016799999999995 | -0.40019700000000002 | -0.300153 | -0.20014499999999999 | -0.100156 | -1.5200000000000001E-4 | 9.9945999999999993E-2 | 0.19994300000000001 | 0.29995100000000002 | 0.39996999999999999 | 0.49995400000000001 | 0.599993 | 0.70000499999999999 | 0.799979 | 0.89999799999999996 | 1.0000180000000001
Pin | -13977.61 | -10780.27 | -9099.827 | -7827.949 | -6659.34 | -5547.814 | -4476.311 | -3417.464 | -2312.402 | -1170.632 | -5.4259 | 1101.581 | 2103.84 | 3075.996 | 4028.447 | 4968.083 | 5910.165 | 6922.218 | 7863.257 | 8857.794 | 9805.698
Si基板のI-Vカーブ
プルーバー
で接続→
表面研磨なし(参考)

## Slide 2
Si基板のI-Vカーブ比較(プルーバーで接続)
Chart: Pin
| -1.0001679999999999 | -0.900169 | -0.80013400000000001 | -0.70019799999999999 | -0.60020399999999996 | -0.50017599999999995 | -0.40019900000000003 | -0.30015599999999998 | -0.20014100000000001 | -0.10016 | -1.5200000000000001E-4 | 9.9949999999999997E-2 | 0.19994400000000001 | 0.29995899999999998 | 0.39997300000000002 | 0.49996600000000002 | 0.59998399999999996 | 0.69999299999999998 | 0.79996299999999998 | 0.89998599999999995 | 1.0000009999999999
研磨前 | -17600 | -15300 | -15000 | -9150 | -9710 | -7670 | -5300 | -4400 | -2640 | -1590 | -4.84 | 1600 | 2800 | 5010 | 7430 | 9800 | 12200 | 14100 | 15100 | 16800 | 18500
研磨1回目の直後 | -9106.529 | -8205.463 | -7011.451 | -5979.021 | -4969.452 | -4060.254 | -3202.247 | -2371.988 | -1549.003 | -759.5327 | -2.8738 | 725.9798 | 1446.351 | 2189.063 | 2946.465 | 3740.215 | 4566.696 | 5419.829 | 6360.804 | 7255.334 | 8043.821
研磨2回目の直後 | -18300 | -15700 | -12700 | -10100 | -8160 | -6610 | -5220 | -3960 | -2750 | -1470 | -4.87 | 1970 | 4600 | 7620 | 10600 | 13600 | 16300 | 18900 | 21500 | 23900 | 26300
研磨2回目の1日後 | -13977.61 | -10780.27 | -9099.827 | -7827.949 | -6659.34 | -5547.814 | -4476.311 | -3417.464 | -2312.402 | -1170.632 | -5.4259 | 1101.581 | 2103.84 | 3075.996 | 4028.447 | 4968.083 | 5910.165 | 6922.218 | 7863.257 | 8857.794 | 9805.698
~40kΩ
~50kΩ
~100kΩ
~120kΩ